|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SH/T 3543—G414 | | 管道焊口检测委托单 | | | 工程名称：工程名称值  单位工程名称：给排水工程 | | |
| 检测单位 | 南京英派克检测有限责任公司 | 接收人 |  | | 委托单编号 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0001 | |
| 区　　号 | / | 检测时机 | 焊后 | | 检测标准 | 检测标准值 | |
| 检测类别号 | 检测类别号值 | 焊接方法 | GTAW+SMAW | | 合格级别 | Ⅲ | |
| 检测方法 | 检测方法值 | 坡口形式 | 坡口形式值 | | 检测比例 | 10% | |
| 检测批号 | 管道编号 | 单线号 | 焊口号 | 焊工号 | 焊口规格 | 焊口材质 | 备注 |
| 1 | FRD1 | / | 2 | 03C002 | Φ323.9×6.3 | 20# | 工艺验证 |
| 2 | FRD1 | / | 3 | 03C002 | Φ323.9×6.3 | 20# |  |
| 3 | FRD1 | / | 4 | 03C002 | Φ323.9×6.3 | 20# |  |
| 4 | FRD1 | / | 5 | 03C002 | Φ323.9×6.3 | 20# | 未熔合 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托人：  2025年　　5月　　6日 | | 监理单位：  2025年　　5月　　6日 | | | 建设单位：  2025年　　5月　　6日 | | |