**无 损 检 测 结 果 通 知 单**

工程名称：111

单元名称：给排水工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测单位 | 333 | | | | | 委托单编号 | | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0009 | | |
| 委托单位 | 222 | | | | | 完成日期 | | 2025年5月28日 | | |
| 检测方法 | RT | | | 检测标准 | 444 | | | 合格级别 | Ⅲ | |
| 管线/检件编号 | | 焊口编号 | | 材质 | 规格（mm） | | | 底片规格/数量(张) | 检测结果 | |
| 合格 | 不合格 |
| FW | | 29 | | 20# | Φ323.9×8.0 | | | 240\*80/7张 | 7 | 0 |
| FW | | 39 | | 20# | Φ508×9 | | | 300\*80/1张 | 1 | 0 |
| FW | | 41 | | 20# | Φ323.9×8.0 | | | 240\*80/7张 | 7 | 0 |
| FW | | 169 | | 20# | Φ508×9 | | | 300\*80/1张 | 1 | 0 |
| FW | | 170 | | 20# | Φ508×9 | | | 300\*80/1张 | 1 | 0 |
| FW | | 171 | | 20# | Φ508×9 | | | 300\*80/1张 | 1 | 0 |
| FW | | 172 | | 20# | Φ508×9 | | | 300\*80/1张 | 1 | 0 |
|  | | 以下空白 | |  |  | | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| 说明： 共检测7道，合格7道，不合格0道，共计19张。 | | | | | | | | | | |
| 施工单位：（签章）  2025年5月28日 | | | 监理单位：（签章）  2025年5月28日 | | | | 项目部/装置：  2025年5月28日 | | 检测单位：（签章）  2025年5月28日 | |