|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SH/T 3543—G415 | | | **管道焊口**  **无损检测结果通知单** | | | | | | 工程名称：内蒙古荣信化工有限公司年产80万吨烯烃三期项目40万吨年聚乙烯装置  单位工程名称：给排水工程 | | | |
| 委托单位 | 222 | | | | 检测方法 | | RT | | 通知单编号 | | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0003 | |
| 委托单编号 | | 检测批号 | | 单线号 | 焊口号 | 焊工号 | | 检测结果 | | 返修张/处数 | | 备注 |
| RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0003 | | / | | FW | 40 | 03C001 | | 合格 | | 0 | |  |
| RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0003 | | / | | FW | 60 | 03C001 | | 合格 | | 0 | |  |
| RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0003 | | / | | FW | 125 | 03C001 | | 不合格 | | 1 | | 1-2R1圆缺 |
| RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0003 | | / | | FW | 152 | 03C002 | | 合格 | | 0 | |  |
| RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0003 | | / | | FW | 154 | 03C002 | | 不合格 | | 1 | | 1-2R1未熔合 |
| RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0003 | | / | | FW | 158 | 03C001 | | 合格 | | 0 | |  |
| RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0003 | | / | | FW | 160 | 03C002 | | 合格 | | 0 | |  |
| RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0003 | | / | | FW | 160Z1 | 03C002 | | 合格 | | 0 | |  |
| RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0003 | | / | | FW | 152Z1 | 03C001 | | 合格 | | 0 | |  |
| RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0003 | | / | | FW | 159 | 03C002 | | 合格 | | 0 | |  |
|  | |  | | 以下空白 |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 注：超标缺陷性质、尺寸、位置和评定级别详见另附的缺陷示意图。 | | | | | | | | | | | | |
| 检测人（级别）：（RT 级）  2025年 5月 18日 | | | | | | | 审核（级别）：（RT 级）  2025年 5月 18日 | | | | | |